SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D - 05.03.17

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania :

„Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Biała Podlaska 
  w 2026 roku”.

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych ulic w Białej Podlaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, zaniżeń, kolein,   pojedynczych pęknięć nawierzchni i wypełnienie ubytków – mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S.

Zakres robót obejmuje:

-  warstwę ścieralną dróg powiatowych i gminnych z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR 1-2

- warstwę ścieralną DK-2 (obwodnica miasta)  i  ciąg dróg wojewódzkich (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska,  Witoroska i Lubelska) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR 3-4.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej,

bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

1.4.5.  Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i

uziarnieniu.

1.4.6.  Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,

spełniająca określone wymagania.

1.4.7.  Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

1.4.8.  Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do asfaltu w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.9. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.10.  Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.11.  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.12.  Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

Pozostałe określenia podstawowe

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

## 2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych.  
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia, zgodnie z warunkami umowy.

2.2.	Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na gorąco”.

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D.05.03.05a. „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego” powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia 
(po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić 
w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3 Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  
i wypełniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego drobnego).

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014.

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 15.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.4 Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy Kl-50, Kl-60, Kl-65, Kl-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy Kl-65 MP, Kl-70 MP wg EmA-99. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Do skrapiania warstw konstrukcyjnych nawierzchni można stosować asfalty drogowe 
w przypadkach określonych w umowie.

2.5. Taśmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco można stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne 
w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m,

zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Taśmy powinny charakteryzować się:

a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,

c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku 10 mm,

d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,

e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,

f) odpornością na starzenie się.

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach

naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 metrów.

2.6. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę

asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.15 „Naprawa

(przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

3. SRZĘT

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego , w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

3.2. Przy powierzchniach ubytków lub wybojów powyżej 5m2 mieszanka mineralno-asfaltowa winna być rozkładana układarką do masy bitumicznej.

Przy powierzchniach ubytków lub wybojów do 50 m2 dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

4.	TRANSPORT

4.1.	Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco"

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi 
w ST  D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego".

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2.	Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami)  i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.	Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Remonty cząstkowe należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – D 00.00.00, oraz :

D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D 05.03.17 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym

D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

5.1. Przygotowanie i naprawa uszkodzonych nawierzchni.

5.1.1.   dla remontu o powierzchni do 1m2 - bez ramowania:

a) usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,

b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

c) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

d) posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem,

e) ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości
        100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
    f) wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,

g) uszczelnienie połączenia wyremontowanego wyboju lub ubytku z istniejącą 
        nawierzchnią rozgrzanym asfaltem, 
    h) uprzątnięcie remontowanego miejsca  z rumoszu oraz innych nieczystości.

5.1.2. remont o powierzchni do 5m2 - z ramowaniem

a) sfrezowanie lub wykucie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do

naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych

ściankach,

b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

c) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

d) posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z 
        zastrzeżeniem - na DK 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: 
       Janowska, Zamkowa, Łomaska,  Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi 
       sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

e) ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach  w ilości
        100 kg /m2, o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm,

f) wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,

g) uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią
       rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem- na DK 2 i w ciągu drogi wojewódzkiej,

uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo –
       asfaltową do uszczelniania spoin,

h) uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

5.1.3 Remont o powierzchni od 5m2  do 50m2 z ramowaniem

a) sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając
        uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

c) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

d) posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z
         zastrzeżeniem -na DK 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice:

Janowska, Zamkowa, Łomaska,  Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi
        sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

e) ręczne lub mechaniczne (układarka do masy bitumicznej) rozłożenie masy bitumicznej

w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2 ,  grubość warstwy po

zagęszczeniu minimum 4cm. Jeżeli wybój , ubytek lub zaniżenie w przygotowanych
        do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć
        warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr 
        warstwy,

f) wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,

g) uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią
       rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem- na DK 2 i w ciągu drogi wojewódzkiej , 
       uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo –
       asfaltową do uszczelniania spoin,

h) uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

5.1.4 Remonty o powierzchni powyżej od 50 m2 do 200 m2 z ramowaniem

a) sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając
        uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

c) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

d) skropienie dna oraz krawędzi  sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 
          0,5 kg/m2,
    e) mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej)

w przygotowanych do naprawy  miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy po

zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych 
        do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć 
        warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr
        grubości warstwy,

f) zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,

g) uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią
        istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo- asfaltową do uszczelniania
        spoin,

h) uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

5.1.5 Remonty o powierzchni powyżej od 200 m2 do 500 m2 z ramowaniem

a) sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając
        uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

b) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,

c) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

d) skropienie dna oraz krawędzi  sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 
          0,5 kg/m2,
    e) mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej)

w przygotowanych do naprawy  miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy po

zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych 
        do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć 
        warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr
        grubości warstwy,

f) zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,

g) uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią
        istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo- asfaltową do uszczelniania
        spoin,

h) uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

5.1.6  Do naprawy (przez uszczelnienie)  pojedynczych podłużnych i poprzecznych spękań

nawierzchni bitumicznej należy zastosować gorącą zalewę asfaltową z asfaltu

modyfikowanego polimerami.

5.2 Ogólne warunki wykonywania robót

Naprawa  wybojów i obłamanych  krawędzi nawierzchni  mieszankami  mineralno-asfaltowym  „na gorąco". Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy wg punktów 5.1. należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”, miejsce naprawy wg punktu 5.1.2 należy posmarować dno i krawędzie naprawianego miejsca rozgrzanym asfaltem.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy układarki do masy  bitumicznej lub  łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Przy powierzchniach większych niż 50 m2- rozłożenie masy winno być wykonane mechanicznie  – układarką do masy bitumicznej. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona 
z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa 
z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót,  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji skład mieszanki mineralno-asfaltowej (zgodny 
z WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 wg tablic 16, 17, 18, 19), aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

## 6.2. Badania w czasie robót

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skład wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie  receptą producenta - na każde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i ilość lepiszcza),

- ilość wbudowywanych materiałów - codziennie,

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment

- Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h  i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania).

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 dla naprawionego ubytku w nawierzchni, dla warstwy wyrównawczej i  mieszanki mineralno- asfaltowej 1Mg wbudowanej mieszanki.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i

wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi,  usunięcie wody),

- spryskanie dna i boków emulsją asfaltową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonanego remontu z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej na „gorąco” wraz z obcięciem krawędzi ubytku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót – opracowanie typowego projektu tymczasowej organizacji

ruchu na czas realizacji robót  oraz montaż i demontaż oznakowania,

-   pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia z nadaniem kształtu figury geometrycznej,

-   usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

-   usunięcie wody,

-  dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
    piasku i pyłu,

- wywóz odpadów na składowisko miejskie lub własne,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- skropienie emulsją asfaltową

- ogrzanie asfaltu i skropienie naprawianego ubytku,

- rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności
    od głębokości uszkodzeń,

- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,

- uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią
    rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem - na DK 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi 
    wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa,  Łomaska, Witoroska i Lubelska), 
    uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo 
    asfaltową do uszczelniania spoin .

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z terenu robót,

- uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton

Asfaltowy.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

4.  ST D-05.03.05a. „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego”.

- 10.2. Wymagania techniczne

- WT-1 Kruszywa 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

- WT-2  Część 1 2014  Mieszanki mineralno-asfaltowe. T- aktualne na robót.